## Deco Space

### Material:

### Der Jaga Heizkörper besteht aus einzelnen oder doppelten Stahlkollektoren mit vertikalen stählernen Strahlungsröhren dazwischen. Die Strahlungsröhren werden an der Innenseite des Kollektors geschweißt. Es ist keinerlei Schweißnaht sichtbar.

### Jaga Deco Space Doppelt

### Testdruck: 6 bar

### Betriebsdruck: 4.6 bar

### Jaga Deco Space Einfach

### Testdruck: 5.2 bar

### Betriebsdruck: 4 bar

### Aufbau:

### Ovale Strahlungsröhren (60 x 10.4 x 1.5 mm) sind vertikal und senkrechts zur Richtung des Kollektors angebracht, mit einem Zwischenabstand von 29.6 mm.
Kollektor einfach: 80 x 30 x 3 mm
Kollektor doppelt: 150 x 30 x 3 mm
Die Wandbefestigungshaken sind auf den Kollektor geschweißt und werden in die mitgelieferten Wandhaken gehängt.

### Ausführung:

### Die Jaga Heizkörper werden sandgestrahlt, entfettet, phosphatiert, passiviert, elektrostatisch mit Epoxid-Polyesterpulver lackiert und bei 200 °C einbrennlackiert. Diese hochqualitative Ausführung bietet einen optimalen Kratzwiderstand und ist sehr leicht zu pflegen. Dicke der Lackschicht: mindestens 80 μ.

### Farbe:

### Der Jaga Heizkörper ist erhältlich in der Farbe sandstrahlgrau Metalllack oder verkehrsweiß satinmatt (RAL 9016). Andere Farben sind gegen Mehrpreis erhältlich (siehe Jaga Farbkarte).

### Anschlüsse:
Die standardmäßigen Anschlüsse 1/2” sind in die Kollektoren eingearbeitet statt angeschweißt, und daher nicht sichtbar. Die standardmäßige Anschlüsse 1/2” an der Kopfseite des Kollektors ragen 3 mm aus dem Kollektorende. Die Anschlüsse können nach Wunsch unten, oben oder an der Seite vorgesehen werden. Ausgestattet mit chromiertem Entlüfter 1/2” und Blindstopfen 1/2”.

### Optionen:

- Handtuchhalter und Befestigungen aus verchromtem Aluminium

- Garderobenhalter und Befestigungen aus verchromtem Aluminium. Inklusive 5 Kleiderhaken.

- Jaga Deco Ventile und Thermostatköpfe

### Fabrikat: Jaga

### Modell: Jaga Deco Space